UT-C（铸件） 1、2级实际操作训练和考试程序

一．采用标准：GB/T7233.1-2009

二．打开并检查仪器

1．打开仪器电源开关，接上探头；

2．检查仪器各功能按钮是否运行正常；

3．将仪器型号填入记录表。

三．确定探伤面，测量工件厚度并输入仪器。

四．探头零偏与声速自动校准：设置方法和步骤同锻件。

五．单直探头距离波幅曲线法

  - 距离波幅曲线制作及灵敏度设置（GB/T7233.1-2009：以2级验收为例）

DAC曲线（距离—波幅曲线）是一种描述反射点至波源的距离、回波高度及当量大小之间相互关系的曲线。

（1）	DAC曲线制作步骤：

1）用CSI试块、埋深为50、100、150、200的Ф2平底孔制作DAC曲线；

2）光标移至主菜单栏【DAC曲线】菜单，按【上向键】进入【DAC曲线】子菜单，在【标准选择】中设定：[标准]自定义； [试块]自定义。完成后光标下移返回子菜单栏。

3）光标移至【记录】菜单，将直探头放置在CSI-1试块上，对准该试块平底孔（埋深50mm），移动探头找到最高回波。光标移至[闸门a起点]，调节闸门位于该平底孔回波处后，光标移至[自动80]，按【功能键1】自动调节波高至80%，再下移光标至[记录]，按【功能键1】记录DAC曲线的第1个参考点数据；

4）按照上述的步骤,将探头分别平放在CSI-2、 CSI-3、 CSI-4试块上找出相应深度平底孔的最高回波,记录相应参考点（埋深100mm，150mm ，200mm）数据。

5）记录完所有参考点的参数后，下移光标至[完成]，按【功能键1】完成DAC曲线制作。

6）光标移至【设置】菜单，设定：[DAC模式]打开； [DAC类型]多项式。

注1：若要重新制作DAC曲线，需先删除已有的DAC曲线，删除方法：将光标置于【设置】子菜单中的[删除曲线]项，同时按下【功能键1】和【功能键2】。

注2：修改DAC曲线在【编辑】菜单中进行，选择修改记录点，调整[点增益]或[点位置]参数。

7）按GB/T7233.1-2009标准2级验收要求，设置Φ3、Φ4、Φ8平底孔的三条DAC曲线。将光标移至菜单栏上的【曲线】菜单，设定[判废线] 24dB（外层点状缺陷最大平底孔直径，即Φ8平底孔）；[定量线] 12dB（外层点状缺陷记录值，即Φ4平底孔）；设定[评判线] 7dB（外层延伸性缺陷记录值，即Φ3平底孔）。当量基准值为Ф4平底孔线。

（2）	传输修正值的测定和补偿

1）实际探伤中，当对比试块与工件的表面粗糙度、曲率半径不同或材质衰减不同时，需要检测前先进行传输修正值的测定，在灵敏度调节时进行增益补偿。

2）传输修正值的测定： 当工件有大平底时，可选取与工件厚度相同的试块，分别将参考试块和工件的第一次底面回波幅度调整至示波屏的80%基准高度，并记下相应的仪器增益读数（dB）。

则传输修正值为：           △gs = △g - △s

（△s——试块第一次底波幅度80%的增益读数，△g——工件第一次底波幅度80%的增益读数）

3）若工件和试块的厚度不相等，即两个底面回波的声程不同，但试块和工件的厚度均大于3倍近场时,可考虑通过计算扣除由声程差引起的底波高度差。两个底面回波之间由声程引起的dB差△d可通过公式计算得到：

△gs = △g－△s－△d   测得的工件与试块的传输修正值△gs( dB)。

4）传输修正值补偿的设置方法：光标移至主菜单栏【DAC曲线】，按【上向键】进入【DAC曲线】子菜单，在【曲线】菜单中设定选项：[传输修正] △gs（dB）。

5）	在【DAC曲线】中设置传输修正值后，仪器的增益读数颜色会发生改变，表示该增益读数是包含传输修正补偿的dB值。

2. 缺陷探测与评定

1）检测扫查时，发现超过过评判线（扫查线Φ3平底孔）的缺陷波, 应记录该缺陷在探伤面上的坐标及埋深 Xf。并用6dB用法确定是点状缺陷还是延伸性缺陷

2）缺陷当量评定: 在仪器上读取缺陷当量df ，即缺陷波高相对于定量线Φ4的分贝值，记为Φ4±××dB

3）评级及是否验收：按GB/T7233.1-2009， 2级验收条件评定是验收还是拒收。

距离波幅曲线(DAC)法基本步骤小结：定标、作DAC曲线并设置[评判线]（Φ3）、[定量线]（Φ4）、判废线（Φ8）；测量并设置 △gs 、测X f 和d f 。 发探伤报告。

六. 双晶纵波探头距离波幅曲线 (DAC)法（GB/T7233.1-2009：以2级验收为例）

当工件厚度小于50mm时，使用双晶直探头进行检测。（双晶探头焦距选为工件厚度的0.5倍左右为宜）。双晶直探头的具体操作步骤如下：

1. 将仪器设置为双晶工作模式，作零偏、声速校准：

1）设定【范围】参数：[范围] 60mm； [探头延迟] 0μs； [声束] 5900m/s； [显示延迟] 0μs。

2）设定【接收】参数：[频率] 1-5MHz； [检波模式] 全波； [双晶模式] 打开； [抑制] 0%。

3）进入【自动校准】子菜单

①	设定【斜探头】参数：[探头角度] 关闭；[工件厚度] 60mm；[探头前沿] 0；[外径] 平面。

②	设定【自动校准】参数：[参考值1] 25mm； [参考值2] 50mm； [记录] 关闭。

③	将所使用的探头与仪器连接，平放CSK-1A试块，并将探头放置在试块厚度为25mm的测试面上。光标置于[闸门a起点]项，调节闸门使试块的第一次底波位于闸门内，调节回波高度至80%，下移光标至【记录】项，按【功能键1】出现[参考值1?]，再次按【功能键1】确认，仪器自动记录第一次底波的参数，同时仪器自动将光标移至[闸门a起点]，并出现选项[参考值2?]提示；

④	调节闸门使第二次底波位于闸门内，调节回波高度至80%左右，光标移至[记录]项，按【功能1】确认，仪器自动记录第二次底波的参数。测试完成后，仪器屏幕下方显示测试结果。2S后测试结果消失，随后可在【范围】菜单中查看校准后的声束值。

2．制作距离波幅曲线(DAC)

1）用CSII-2试块的埋深为5、10、15、20、25、30、35、40、45的Ф3平底孔制作DAC曲线；

2）在CSII-2试块上先找出试块中回波幅度最大的平底孔（通常深度在探头的焦距附近），将该平底孔回波调整至80%基准高度，然后测定和记录其他平底孔的回波幅度。

3）按GB/T7233.1-2009标准：2级验收要求，设置Φ3、Φ4、Φ8平底孔的三条DAC曲线。将光标移至菜单栏上的【曲线】菜单，设定[判废线] 17dB（外层点状缺陷最大平底孔直径，即Φ8平底孔）；[定量线] 5dB（外层点状缺陷记录值，即Φ4平底孔）；设定[评判线] 0dB（延伸性缺陷记录值，即Φ3平底孔）。当量基准值为定量线，即Ф4平底孔线。

3．传输修正值的测定和传输补偿

  - 传输修正值的测定： 当工件有大平底时，可选取与工件厚度相同的试块，分别将参考试块和工件的第一次底面回波幅度调整至示波屏的80%基准高度，并记下相应的仪器增益读数（dB）。

  - 则传输修正值为：           △gs = △g - △s

（△s——试块第一次底波幅度80%的增益读数，△g——工件第一次底波幅度80%的增益读数）

3）补偿方法：传输修正值补偿的设置方法：光标移至主菜单栏【DAC曲线】，按【上向键】进入【DAC曲线】子菜单，在【曲线】菜单中设定选项：[传输修正] △gs（dB）。在【DAC曲线】中设置传输修正值后，仪器的增益读数颜色会发生改变，表示该增益读数是包含传输修正补偿的dB值。

4．缺陷探测与评定：

1) 检测工件，发现超过[评判线]的缺陷波后，记录此时探头中心在探伤面上的坐标及埋深 X f。

2）缺陷当量的确定: 缺陷当量记为Ф4±××dB ，用6dB用法确定是点状缺陷还是延伸性缺陷。

3）根据验收等级2的要求判断是验收还是拒收。

双晶探头DAC法基本步骤小结：定标、作DAC曲线并设置[评判线]（Φ3）、[定量线]（Φ4）、判废线（Φ8）；测量并设置 △gs 、测X f 和d f 。

GB/T 7233.1-2009标准

5.  GB/T 7233.1-2009标准                                         E

A.  规定了一般用途铸钢件（非奥氏体）超声检测的术语和定义、一般要求和应用脉冲反射技术检测内部缺陷的方法。

B.  适用于一般用途铸钢件（非奥氏体）细化晶粒热处理后且厚度不超过600mm铸钢件的超声检测。

C.  规定:对于厚度大于600mm的铸钢件，应有协议规定检测方法和记录限值。

D..  不适用于奥氏体钢。

E.   以上都是。

6.  GB/T 7233.1-2009标准规定订货信息应包括如下内容:                  D

A.  超声检测的铸钢件区域、数量或百分数；

B.  铸钢件各部位的质量等级；

C.  检测工艺要求；

D.  以上全部。

7.  GB/T 7233.1-2009标准规定 超声仪器应符合JB/T 10061的要 求，并具备下列特性：D

A.  钢中纵波和横波范围调整至少在10mm和2000mm内可连续选择;

B  .时基线性误差不大于1%,

C. 垂直线性误差不大于5%；

D.  以上全部。

8  GB/T 7233.1-2009标准规定:探头额定频率范围为 (    )C

A  0.5MHz～2.5MHz    B.  0.5MHz～5MHz

C.  1MHz～5MHz      D.  1MHz～2.5MHz

9.  GB/T 7233.1-2009标准规定:探头和频率应符合GB/T 18694的要求，并满足下列规定：D

A.  斜探头角度范围在35度～70度之间;

B.  在铸钢件检测中,应依据铸钢件的形状和探测的缺陷类型来选择直探头和斜探头;

C.  检测近表面区，应使用双晶探头。

D.  以上全部。

10.  GB/T 7233.1-2009标准规定:铸钢件被检表面应能使探头达到良好的耦合效果，应无影响声波传播和探头移动的锈蚀、氧化皮、焊接飞溅或其它不规则物。且   D

A.  被检表面的粗糙度至少应达到Ra≤25µm。

B.  机加工表面粗糙度应达到Ra≤12.5µm。

C.  特殊的检测技术，对表面粗糙度的要求更高，例如Ra≤6.3µm。

D.  以上全部。

11.  GB/T 7233.1-2009标准规定: 主要依据铸钢件的形状、铸造或补焊后可能产生的缺陷，来选择最佳入射方向和适合的探头。且   D

A.  铸钢件供方应明确所用的检测工艺规范，在特定条件下要编制书面协议。

B.  尽可能从相对的两个方向检测，当只能从一个方向检测时，应附加使用近场分辨探头;

C.  在壁厚不到50mm时应使用双晶探头。

D.  以上全部。

12.  GB/T 7233.1-2009标准规定: 当供需双方没有其它约定时，应使用双晶直探头和斜探头检测铸钢件下列50mm内的区域:       E

A. 重要区域，例如内圆角，变截面，加外冷铁处；

B.  补焊区；

C.  准备焊接区；

D.  涉及铸钢件重要性能的特殊外层;

E.   以上全部。

13.  GB/T 7233.1-2009标准关于材料的超声可探性规定:，参考反射体回波高度至少高出噪声信号(   ),      B

- 8dB    B. 6dB    C. 4dB   D. 12dB

14.且规定在检测的最大厚度范围内参考反射体回波高度不低于荧屏的(   )C。A.60%      B. 20%     C. 40%      D. 80%

15. GB/T 7233.1-2009标准关于记录值的规定，当铸件厚度≤300mm时, 应记录的点状缺陷最小平底孔当量直径为(   ); 应记录的延伸性缺陷最小平底孔当量直径为(   )。B C

A. 6mm     B. 4mm    C. 3mm    D. 2mm

16. GB/T 7233.1-2009标准关于记录值的规定，当铸件厚度≤600mm时,纵波探伤时应记录的最小底波衰减量为(   )。   B

A  6 dB       B  12 dB    C.  8dB     D. 以上全不对

17.  按GB/T 7233.1-2009标准的分区规定，一个厚度为300mm的铸钢件，在厚度方向的外层、内层、外层分区应分别为   (    )C

A.  100mm、100mm、 100mm       B.  50mm、200mm、 50mm

C.  30mm、240mm、30mm           D. 45mm、210mm、45mm

18.  一个厚度为220mm的铸钢件，在上、下两端面进行直探头纵波探伤时，测得一内层缺陷,距上、下两端面埋深分别为90mm和100mm。则该缺陷的延伸深度为(  )；若该缺陷的平底孔当量直径为8mm，按B/T 7233.1-2009标准应评为(  )。B  C

A． 15mm     B. 30mm   C. 2级    D.. 3级

19. 一个厚度为300mm的铸钢件，进行直探头纵波探伤时，在外层测得的点状缺陷平底孔：当量直径4mm的两个、当量直径6mm的3个；在内层测得点状缺陷平孔底当量直径为8mm的4个。按GB/T 7233.1-2009标准应评为(   )。C

A． 15mm     B. 30mm   C. 2级    D.. 3级

20. 一个厚度为300mm的铸钢件用纵波直探头测得两次底波的分贝差为19dB，反射损失1dB则其为材质衰减系数为(    );探伤要求是大于等于3mm平底孔当量直径的缺陷不漏检，现发现一缺陷比基准波高12dB，埋深为200mm，该缺陷平底孔当量约为(     )   A   C

A.  0.02 dB/mm        B.  0.01dB/mm        C.  3.2mm         D.  3.6mm

21. GB/T7233.1-2009适用于一般用途铸钢件(非奥氏体)细化晶粒热处理后且厚度不超过(    )铸钢件的超声检测。对于厚度大于 (    )铸钢件，应有协议规定检测方法和记录限值。

A.500mm             B.700mm              C.600mm             D.800mm

22.GB/T7233.1-2009定义的平面型缺陷是指能测量(     )缺陷尺寸的缺陷。

A. 一维          B. 二维            C. 三维            D. 以上A和B

23. GB/T7233.1-2009规定订货时需方应提供如下信息:

A.超声检测的铸钢件区域、数量或百分数        B.铸钢件各部位的质量等级;

C.检测工艺要求;            D.是否有其他检测要求;          E.以上全部

24. GB/T7233.1-2009规定探头额定频率范围在(    )之间,斜探头角度范围在(    )之间。

A．0.5 MHz ~ 2.5 MHz                   B. 1MHz ~ 5 MHz

C.  (45o ~ 75o)                          D.（35o ~ 70o）

25. GB/T7233.1-2009规定:使用单晶探头,被检表面粗糙度至少应达到(    )。机加工表面粗糙度应达到(    )。特殊的检测技术对表面粗糙度的要求更高。

- Ra≦25μm         B. 12. 5μm      C. 6.3μm      D. 3.2μm

26. GB/T7233.1-2009规定:对铸钢件的重要区域、补焊区、准备焊接区及涉及铸钢件重要性能的特殊外层，应使用双晶探头或斜探头检测（    ）mm内的区域。

A. 30           B. 40             C. 50           D. 60

27. GB/T7233.1-2009规定:对基本平行于检测面的缺陷尺寸用(   )测定。

A.最大峰值6dB法           B. 端点峰值6dB法

C. A和B                    D. A或B

- 选择题（以下选择题只需关注蓝色标注题目）

1.1、 以下关于谐振动的叙述，那一条是错误的

A、谐振动就是质点在作匀速圆周运动、       B、任何复杂振动都可视为多个谐振动的合成、

C、在谐振动动中，质点在位移最大处受力最大，速度为零、   D、在谐振动动中，质点在平衡位置速度大，受力为零、

1.2、以下关于阻尼振动的叙述，那一条是错误的（   ）

A、阻尼使振动物体的能量逐渐减小、       B、阻尼使振动物体的振幅逐渐减小、

C、阻尼使振动物体的运动速率逐渐减小、   D、阻尼使振动周期逐渐变长、

1.3、超声波是频率超出人耳听觉的弹性机械波，其频率范围约为：（   ）

A、高于2万赫兹     B、1－10MHZ  C、高于200HZ    D、0.25－15MHZ

1.4、在金属材料的超声波探伤中，使用最多的频率范围是：（   ）

A、10－25MHZ    B、1-1000KHZ    C、1－5MHZ    D、大于20000MHZ

1.5 机械波的波速取决于

A、机械振动中质点的速度                  B、机械振动中质点的振幅

C、机械振动中质点的振动频率              D、弹性介质的特性

1.6 在同种固体材料中，纵波声速CL横波声速CS表面波声速CR 之间的关系是：

A、CR>CS>CL                    B、CS>CL>CR  、、                 C、 CL >CS>CR                      D、以上都不对

1.7 在下列不同类型超声波中，哪种波的传播速度随频率的不同而改变

A、表面波           B、板波              C、疏密波              D、剪切波

1.8 超声波如射到异质界面时，可能发生（   ）

A、反射             B、折射              C、波型转换            D、以上都是

1.9 超声波在介质中的传播速度与（   ）有关、

A、介质的弹性       B、介质的密度        C、超声波波型          D、以上全部

1.10 在同一固体材料中，纵、横波声速相比，与材料的（  ）有关？

A、密度             B、弹性模量          C、泊松比              D、以上全部

1.11质点振动方向垂直于波的传播方向的波是：（  ）

A、纵波             B、横波              C、表面波              D、兰姆波

1.12在流体中可传播：（  ）

A、纵波             B、横波              C、纵波、横波及表面波   D、切变波

1.13超声纵波、横波和表面波速度主要取决于：（  ）

A、频率             B、传声介质的几何尺寸         C、传声材料的弹性模量和密度

D.以上全都不全面，须视具体情况而定

1.14板波的速度主要取决于：（）

A、 频率            B、 传声介质的几何尺寸        C、传声材料的弹性模量和密度

D. 以上全都不全面，须视具体情况而定

1.15钢中超声纵波声速为590000cm/s,若频率为10MHZ则其波长：（  ）

A、59mm               B、5.9mm             C、0.59mm             D、2.36mm

1.16下面哪种超声波的波长最短（  ）

A、水中传播的2MHZ纵波                         B、钢中传播的2.5MHZ横波

C、钢中传播的5MHZ纵波                         D、钢中传播的2MHZ表面波

1.17一般认为表面波的你探测深度大约为（  ）

A、半个波长            B、一个波长           C、拾个波长           D、3.7个波长

1.19 脉冲反射法超声波探伤主要利用超声波传播过程中的（）

A、散射特性            B、反射特性           C、投射特性            D、扩散特性

1.20 超声波在弹性介质中传播时有（  ）

A、质点振动和质点移动              B、质点振动和振动传递

C、质点振动和能量传播              D、B和C

1.21超声波在弹性介质中的速度是（  ）

A、质点振动的速度                  B、声能的传播速度

C、波长和传播时间的乘积            D、以上都不是

1.22若频率一定，下列哪种波型在固体弹性介质中传播的波长最短：（  ）

A、剪切波           B、压缩波             C、横波             D、瑞利表面波

1.23材料的声速和密度的乘积称为声阻抗，它将影响超声波（  ）

A、在传播时的材质衰减    B、从一个介质到达另一个介质时在界面上的反射和透射

C、在传播时的散射              D、扩散角大小

1.24 声阻抗是：（  ）

A、超声振动的参数                 B、界面的参数

C、传声介质的参数                 D、以上都不对

1.25 当超声纵波由水垂直射向钢时，其透射系数大于1，这意味着：（C）

A、能量守恒定律在这里不起作用                 B、透射能量大于入射能量

C、透射声压大于入射声压                     D、以上都不对

1.26 当超声纵波由钢垂直射向水时，其反射系数小于0，这意味着：（  ）

A、透射能量大于入射能量            B、反射超声波振动相位与入射声波互成180º

C、超声波无法透入水中              D、以上都不对

1.27垂直入射于异质界面的超声波束反射声压和透射声压：（C  ）

A、与界面二边材料的声速有关        B、 与界面二边材料的密度有关

C、 与界面二边材料的声阻抗有关        D、与入射声波波型有关

1.28  在液浸探伤中，哪种波会迅速衰减：（  ）

A、纵波             B、横波            C、表面波             D、切变波

1.29 超声波传播过程中，遇到尺寸与波长相当的障碍物时，将发生（   ）

A、只绕射，无反射                          B、既反射又绕射

C、只反射无绕射                            D、以上都有可能

1.30 在同一固体介质中，当分别传播纵、横波时，它的声阻抗将是（   ）

A、一样                                      B、传播横波时大

C、传播纵波时大                              D、无法确定

1.31 超声波垂直入射到异质界面时，反射波与透过波声能的分配比例取决于（   ）

A、界面两侧介质的声速                    B、界面两侧介质的衰减系数

C、界面两侧介质的声阻抗                  D、以上全部

1.32在同一界面上，声强透过率T与声压反射率r之间的关系是（）

A、T=r2            B、T=1-r2              C、T=1+r            D、 T=1-r

1.33 在同一界面上，声强反射率R与声强透过率T之间的关系是（）

A、R+T=1           B、T=1-R              C、R=1-T            D、以上全部

1.34超声波倾斜入射至异质界面时，其传播方向的改变主要取决于（）

A、界面两侧介质的声阻抗                 B、界面两侧介质的声速

C、界面两侧介质衰减系数                 D、以上全部

1.35倾斜入射到异质界面的超声波束的反射声压与透射声压与哪一因素有关（）

A、入射波波型                           B、入射角度

C、界面两侧的声阻抗                     D、以上都是

*1.36 纵波垂直入射到水浸法超声波探伤，若工件底面全反射，计算底面回波声压公式为（ ）

A、                   B、

C、                      D、

1.37一般地说，如果频率相同，则在粗晶材料中穿透能力最强的波型为：（   ）

A、表面波          B、纵波          C、横波         D、三种波型的穿透力相同

1.38 不同振动频率，而在钢中有最高声速的波型是：（   ）

A、0.5MHZ的纵波                 B、2.5MHZ的横波

C、10MHZ的爬波                  D、5MHZ的表面波

1.39在水/钢界面上，水中入射角为17º，在钢中传播的主要振动波型为：（ B  ）

A、表面波              B、横波              C、纵波              D、B和C

1.40当超声纵波由有机玻璃以入射角15º射向钢界面时，可能存在：（   ）

A、反射纵波      B.反射横波      C.折射纵波和折射横波     D.以上都有

1.41如果将用于钢的K2探头区探测铝(CFe=3.23km/s,CAL=3.10km/s),则K值会（   ）

A、大于2          B、小于2           C、等于2          D、以上都有

1.42如果超声纵波由水以20º入射到钢界面，则在钢中横波折射角为：（   ）

A、约48º              B、 约24º             C、 39º           D、以上都不对

1.43第一临界角是：（   ）

A、折射纵波等于90º时的横波入射角       B、折射横波等于90º时的纵波入射角

C、折射纵波等于90º时的纵波入射角       D、入射纵波接近90º时的折射角

1.44第二临界角是：（   ）

A、折射纵波等于90º时的横波入射角         B、折射横波等于90º时的纵波入射角

C、折射纵波等于90º时的纵波入射角         D、入射纵波接近90º时的折射角

1.45要在工件中得到纯横波，探头入射角α必须：（   ）

A、大于第二临界角                        B、大于第一临界角

C.在第一、第二临界角之间                 D.小于第二临界角

1.46一般均要求斜探头楔块材料的纵波速度小于被检材料的纵波声速，因为只有这样才有可能：（   ）

A、在工件中得到纯横波                      B、得到良好的声束指向性

C、实现声束聚焦                            D、减少近场区的影响

1.47纵波以20º入射角自水入射至钢中，下图中哪一个声束路径是正确的？（   ）

1.48   折 射角为52º的斜探头探测方钢，下图中哪一个声束路径是正确的？（）

A                              B

C                                       D

1.50第一介质为有机玻璃（CL=2700m/s）,第二介质为铜（CL=4700m/s，CS=2300m/s）,则第II临界角为（）

A、  B、  C、  D、以上都不对

1.52用直探头以水为透声楔块使钢板对接焊缝中得到横波检测，此时探头声束轴线相

对于探测面的倾角范围为：（   ）

A、14.7o~27.7o           B、62.3o~75.3o        C、27.2o~56.7o       D、不受限制

1.53 有一不锈钢复合钢板，不锈钢复合层声阻抗Z1，基体钢板声阻抗Z2,今从基体钢板一侧以2.5MHZ直探头直接接触法探测，则界面上声压透射率公式为：（   ）

A、         B、         C、         D、

1.54 由材质衰减引起的超声波减弱db数等于：（   ）

A、衰减系数与声程的乘积           B、衰减系数与深度的乘积

C、(为衰减系数，S为声程)   D、以上都不对

1.55 超声波（活塞波）在非均匀介质中传播，引起声能衰减的原因是：（   ）

A、介质对超声波的吸收             B、介质对超声波的散射

C、声束扩散                       D、以上全部

1.56 斜探头直接接触法探测钢板焊缝时，其横波：（   ）

A、在有机玻璃斜楔块中产生           B、从晶片上直接产生

C、在有机玻璃与耦合层界面上产生     D、在耦合层与钢板界面上产生

1.57 制作平凹型的聚焦透镜时，若透镜材料声速为C1，第二透声介质声速为C2，则两者材料应满足如下关系：（  ）

A、C1>C2        B、C1<C2         C、C1=C2         D、Z1=Z2

1.58 当聚焦探头声透镜的曲率半径增大时，透镜焦距将：（    ）

A．增大         B．不变          C．减少          D．以上都不对

1.59 平面波在曲界面上透过情况，正确的图是：（    ）

A、 C1>C2            B、 C1>C2            C、C1<C2           D、C1<C2

1.60 以下关于板波性质的叙述，哪条是错误的（   ）

A、按振动方向分，板波可分为SH波和兰姆波，探伤常用的是兰姆波

B、板波声速不仅与介质特性有关，而且与板厚、频率有关

C、板波声速包括相速度和群速度两个参数

D、实际探伤应用时，只考虑相速度，无须考虑群速度

1.61 由材料晶粒粗大而引起的衰减属于：（   ）

A、扩散衰减      B、散射衰减      C、吸收衰减      D、以上都是

1.62 与超声频率无关的衰减方式是（   ）

A、扩散衰减      B、散射衰减      C、吸收衰减      D、以上都是

1.63 下面有关材料衰减的叙述、哪句话是错误的：(  )

A、横波衰减比纵波严重             B、衰减系数一般随材料的温度上升而增大

C、当晶粒度大于波长1/10时对探伤有显著影响

D、提高增益可完全克服衰减对探伤的影响

2.1 波束扩散角是晶片尺寸和传播介质中声波波长的函数并且随（   ）

A、频率增加，晶片直径减少而减少        B、频率或晶片直径减少而增大

C、频率或晶片直径减少而减少            D、频率增加，晶片直径减少而增大

2.2 晶片直径D=20mm的直探头，在钢中测得其零辐射角为10o，该探头探测频率约为（ ）

A、2.5MHZ       B、5MHZ       C、4MHZ       D、2MHZ

2.3 直径Ф12mm晶片5MHZ直探头在钢中的指向角是（ ）

A、5.6o                B、3.5o             C、6.8o               D、24.6o

2.4 Ф14mm，2.5MHZ直探头在钢中近场区为（ ）

A、27mm          B、21mm        C、38mm          D、以上都不对

2.5 上题探头的非扩散区长度约为（ ）

A、21mm          B、63mm        C、45mm          D、以上都不对

2.6 在近场区内大平底距声源距离增大1倍，其回波减弱（ ）

A、6db           B、12db        C、3db           D、0db

2.7 利用球面波声压公式（）得到的规则反射体反射声压公式应用条件是（ ）

A、可以接受    B、基本正确   C、正确    D、 以上都正确

2.8 在超声探头远场区中（ ）

A、声束边缘声压较大             B、声束中心声压较大

C、声束边缘与中心强度一样       D、声压与声束宽度成正比

2.9 活塞波声场，声束轴线上最后一个声压极大值到声源的距离称为（ ）

A、近场长度     B、未扩散区     C、主声束      D、超声场

2.10 下列直探头，在钢中指向性最好的是（ ）

A、2.5P20Z      B、3P14Z        C、4P20Z       D、5P14Z

2.11 下面有关半扩散角的叙述，哪一条是错误的（ ）

A、用第一零辐射角表示           B、为指向角的一半

C、与指向角相同                 D、是主声束辐射锥角之半

  - 超声场的未扩散区长度（ ）

A．约等于近场长度                 B．约等于近场长度0.6倍

C．约等于近场长度1.6倍            D．约等于近场长度3倍

2.13远场范围的超声波可视为（ ）

A、平面波       B、柱面波        C、球面波       D、以上都不对

2.14 在探测条件相同的情况下，面积比为2的两个平底孔，其反射波高相差（ ）

A．6db          B．12db          C．9db          D．3db

2.15 在探测条件相同的情况下，孔径比为4的两个球形人工缺陷，其反射波高相差（ ）

A、6db          B、12db          C、24db         D、18db

2.16在探测条件相同的情况下，直径比为2的两个实心圆柱体，其曲底面回波相差（ ）

A、12db         B、9db           C、6db          D、3db

2.17 外径为D，内径为d的空心圆柱体，以相同的灵敏度在内壁和外圆探测，如忽略耦合差异，则底波高度比为（ ）

A、1            B、         C、      D、

2.18 同直径的平底孔在球面波声场中距声源距离增大1倍则回波减弱（ ）

A、6db         B、12db          C、3db           D、9db

2.19同直径的长横孔在球面波声场中距声源距离增大1倍则回波减弱（ ）

A、6db         B、12db          C、3db           D、9db

2.20 在球面波声场中大平底距声源距离增大1倍回波减弱（ ）

A、6db         B、12db          C、3db           D、9db

2.21 对于柱面波，距声源距离增大1倍，声压变化是（ ）

A、增大6db    B、减少6db       C、增大3db      D、减少3db

2.22对于球面波，距声源距离增大1倍，声压变化是（ ）

A、增大6db     B、减少6db        C、增大3db      D、减少3db

2.23 比Ф3mm平底孔回波小7db的同声程平底孔直径是（ ）

A、Ф1mm        B、Ф2mm           C、Ф4mm        D、Ф0.5mm

2.24 比Ф3mm长横孔反射小7db的同声程长横孔直径是（ ）

A、Ф0.6mm       B、Ф1mm          C、Ф2mm        D、Ф0.3mm

2.25 以下叙述中哪一条不是聚焦探头的优点（ ）

A、灵敏度高     B、横向分辨率高  C、纵向分辨率高  D、探测粗晶材料时信噪比高

2.26 以下叙述中，哪一条不是聚焦探头的缺点（ ）

A、声束细，每次扫查探测区域小，效率低

B、每只探头仅适宜探测某一深度范围缺陷，通用性差

C、由于声波的干涉作用和声透镜的球差，声束不能完全汇聚一点

D、以上都是

3.1  A型扫描显示中，从荧光屏上直接可获得的信息是（ ）

A、缺陷的性质和大小                   B、缺陷的形状和取向

C、缺陷回波的大小和超声传播的时间     D、以上都是

  - A型扫描显示，“盲区”是指（ ）

A、近场区                             B、声束扩散角以外的区域

C、始脉冲宽度和仪器阻塞恢复时间       D、以上都是

  - A型扫描显示中，荧光屏上垂直显示大小表示（ ）

A、超声回波的幅度大小                 B、缺陷的位置

C、被探材料的厚度                     D、超声传播时间

  - A型扫描显示中，水平基线代表（ ）

A、超声回波的幅度大小                 B、探头移动距离

C、声波传播时间                       D、缺陷尺寸大小

  - 脉冲反射式超声波探伤仪中，产生触发脉冲的电路单元叫做（ ）

A．发射电路     B．扫描电路     C．同步电路        D．显示电路

  - 脉冲反射式超声波探伤仪中，产生时基线的电路单元叫做（ ）

A．扫描电路      B．触发电路    C．同步电路        D．发射电路

  - 发射电路输出的电脉冲，其电压通常可达（ ）

A、几百伏到上千伏     B、几十伏     C、几伏     D、1伏

  - 发射脉冲的持续时间叫（ ）

A、始脉冲宽度         B、脉冲周期    C、脉冲振幅     D、以上都不是

  - 探头上标的2.5MHZ是指（ ）

A．重复频率    B．工作频率    C．触发脉冲频率     D．以上都不对

  - 影响仪器灵敏度的旋纽有（ ）

A．发射强度和增益旋钮         B．衰减器和抑制

C．深度补偿                   D．以上都是

3.11仪器水平线性的好坏直接影响（ ）

A．缺陷性质判断               B．缺陷大小判断

C．缺陷的精确定位             D．以上都对

3.12 仪器的垂直线性好坏会影响（ ）

A．缺陷的当量比较               B．AVG曲线面板的使用

C．缺陷的定位                   D．以上都对

  - 接受电路中，放大器输入端接收的回波电压约有（ ）

A．几百伏      B．100伏左右     C．10伏左右      D．0.001 ~1伏

  - 同步电路每秒钟产生的触发脉冲数为（ ）

A．1―2个      B．数十个到数千个     C．与工作频率有同    D．以上都不对

  - 调节仪器面板上的“抑制”旋钮会影响探伤仪的（ ）

A．垂直线性   B．动态范围    C．灵敏度    D．以上全部

  - 放大器的不饱和信号高度与缺陷面积成比例的范围叫做放大器的（ ）

A．灵敏度范围   B．线性范围   C．分辨力范围    D．选择性范围

  - 单晶片直探头接触法探伤中，与探测面十分接近的缺陷往往不能有效地检出，这是因为（ ）

A．近场干扰    B．材质衰减     C．盲区      D．折射

  - 同步电路的同步脉冲控制是指（ ）

A．发射电路在单位时间内重复发射脉冲次数

B．扫描电路每秒钟内重复扫描次数

C．探头晶片在单位时间内向工件重复辐射超声波次数

D．以上全部都是

  - 表示探伤仪与探头组合性能的指标有（ ）

A．水平线性、垂直线性、衰减器精度

B．灵敏度余量、盲区、远场分辨力

C．动态范围、频带宽度、探测深度

D．垂直极限、水平极限、重复频率

3.20  使仪器得到满幅显示时Y轴偏转板工作电压为80V，现晶片接收到的缺陷信号电

压为40mv，若要使此缺陷以50%垂直幅度显示，仪器放大器应有多大增益量？（   ）

A．74dB             B．66dB              C．60dB              D．80dB

3.21 脉冲反射式超声波探伤仪同步脉冲的重复频率决定着：（   ）

A．扫描长度     B．扫描速度   C．单位时间内重复扫描次数  D．锯齿波电压幅度

3.22 压电晶片的基频是：（   ）

A．晶片厚度的函数                  B．施加的脉冲宽度的函数

C．放大器放大特性的函数            D．以上都不对

3.23 探头的分辨力：（   ）

A．与探头晶片直径成正比            B．与频带宽度成正比

C．与脉冲重复频率成正比            D．以上都不对

3.24 当激励探头的脉冲幅度增大时：（   ）

A．仪器分辨力提高                  B．仪器分辨力降低，但超声强度增大

C．声波穿透力降低                  D．对试验无影响

3.25 探头晶片背面加上阻尼块会导致：（   ）

A．Q降低，灵敏度提高               B．Q值增大，分辨力提高

C．Q值增大，盲区增大               D．Q值降低，分辨力提高

3.26 为了从换能器获得较高灵敏度，以下哪种说法是错误的？（   ）

A．应减小阻尼                   B．应使用大直径晶片

C．应使压电晶片在它的共振基频上激励    D．换能器频带宽度应尽可能大

3.27 超声试验系统的灵敏度：（  ）

A．取决于探头、高频脉冲发生器和放大器         B．取决于同步脉冲发生器

C．取决于换能器机械阻尼                       D．随分辨力提高而提高

3.28 换能器尺寸不变而频率提高时：（  ）

A．横向分辨力降低                      B．声束扩散角增大

C．近场长度增大                        D．指向性变钝

3.29 一般探伤时不使用深度补偿是因为它会：（   ）

A．影响缺陷的精确定位                  B．影响AVG曲线或当量定量法的使用

C．导致小缺陷漏检                      D．以上都不对

3.30 晶片共振波长是晶片厚度的（   ）

A．2倍             B．1/2倍             C．1倍           D．4倍

3.31 已知PZT-4的频率常数是2000m/s，2.5MHz的PZT-4晶片厚度约为：（   ）

A．0.8mm              B．1.25mm             C．1.6mm             D．0.4mm

3.32 在毛面或曲面工件上作直探头探伤时，应使用：（   ）

A．硬保护膜直探头                B．软保护膜直探头

C．大尺寸直探头                  D．高频直探头

3.33 目前工业超声波探伤使用较多的压电材料是：（  ）

A．石英          B．钛酸钡           C．锆钛酸铅          D．硫酸锂

3.34 联合双直探头的最主要用途是：（     ）

A．探测近表面缺陷                   B．精确测定缺陷长度

C．精确测定缺陷高度                 D．用于表面缺陷探伤

3.35 超声波探伤仪的探头晶片用的是下面哪种材料：（   ）

A．导电材料         B．磁致伸缩材料         C．压电材料         D．磁性材料

3.36 下面哪种材料最适宜做高温探头：（   ）

A．石英             B．硫酸锂               C．锆钛酸铅         D．铌酸锂

3.37 下面哪种压电材料最适宜制作高分辨率探头：（    ）

A．石英             B．锆钛酸铅              C．偏铌酸铅        D．钛酸钡

3.38 下列压电晶体中哪一种做高频探头较为适宜（  ）

A．钛酸钡（CL=5470m/s）                    B．钛酸锂（CL=7400m/s）

C．PZT（CL=4400m/s）                       D．钛酸铅（CL=4200m/s）

3.39 表示压电晶体发射性能的参数是（   ）

A．压电电压常数g33                         B．机电耦合系数K

C．压电应变常数d33                         D．以上全部

3.40 以下关于爬波探头的叙述，哪一条是错误的（   ）

A．爬波探头的外形和结构与横波斜探头类似

B．当纵波入射角大于或等于第二临界角时，在第二介质中产生爬波

C．爬波用于探测表层缺陷

D．爬波探测的深度范围与频率f和晶片直径D有关

3.41 窄脉冲探头和普通探头相比（ ）

A．Q值较小          B．灵敏度较低          C．频带较宽        D．以上全部

3.42 采用声透镜方式制作聚焦探头时，设透镜材料为介质1，欲使声束在介质2中聚焦，选用平凹透镜的条件是（     ）

A．Z1>Z2                              B．C1<C2                         C．C1>C2                           D．Z1<Z2

3.43 探头软保护膜和硬保护膜相比，突出优点是（    ）

A．透声性能好    B．材质衰减小       C．有利消除耦合差异        D．以上全部

3.44 以下哪一条，不属于数字化智能超声波探伤仪的优点（   ）

A．检测精度高，定位定量准               B．频带宽，脉冲窄

C．可记录存储信号                       D．仪器有计算和自检功能

3.45 以下哪一条，不属于双晶探头的优点（   ）

A．探测范围大        B．盲区小         C．工件中近场长度小        D．杂波少

3.46 以下哪一条，不属于双晶探头的性能指标（   ）

A．工作频率          B．晶片尺寸        C．探测深度            D．近场长度

3.47 斜探头前沿长度和K值测定的几种方法中，哪种方法精度最高：（   ）、

A．半圆试法和横孔法   B．双孔法   C．直角边法   D．不一定，须视具体情况而定

3.48 超声探伤系统区别相邻两缺陷的能力称为：（   ）

A．检测灵敏度       B．时基线性       C．垂直线性    D．分辨力

3.49 用以标定或测试超声探伤系统的，含有模拟缺陷的人工反射体的金属块叫：（   ）

A．晶体准直器        B．测角器        C．参考试块    D．工件

3.50 对超声探伤试块材质的基本要求是：（   ）

A．其声速与波探工件声速基本一致

B．材料中没有超过Ф2mm平底孔当量的缺陷

C．材料衰减不太大且均匀

D．以上都是

3.51 CSK-ⅢA试块上的Φ1×6横孔，在超声远场，其反射波高随声程的变化规律与（  ）相同

A．长横孔           B．平底孔            C．球孔           D．以上B和C

4.1 采用什么超声探伤技术不能测出缺陷深度？（   ）

A．直探头探伤法       B．脉冲反射法       C．斜探头探伤法     D．穿透法

4.2 超声检验中，当探伤面比较粗糙时，宜选用（   ）

A．较低频探头         B．较粘的耦合剂       C．软保护膜探头     D．以上都对

4.3 超声检验中，选用晶片尺寸大的探头的优点是（   ）

A．曲面探伤时可减少耦合损失               B．可减少材质衰减损失

C．辐射声能大且能量集中                   D．以上全部

4.4 探伤时采用较高的探测频率，可有利于（     ）

A．发现较小的缺陷                         B．区分开相邻的缺陷

C．改善声束指向性                         D．以上全部

4.5 工件表面形状不同时耦合效果不一样，下面的说法中，哪点是正确的（   ）

A．平面效果最好                           B．凹曲面居中

C．凸曲面效果最差                         D．以上全部

4.6 缺陷反射声能的大小，取决于（  ）

A．缺陷的尺寸                              B．缺陷的类型

C．缺陷的形状和取向                           D．以上全部

4.7 声波垂直入射到表面粗糙的缺陷时，缺陷表面粗糙度对缺陷反射波高的影响是：（  ）

A.反射波随粗糙度的增大而增大                  B.无影响

C.反射波高粗糙的增大而下降                    D.以上A和C都可能

4.8如果在耦合介质中的波长为λ，为使透声效果好，耦合层厚度为（  ）

A. λ/4的奇数倍                          B. λ/2的整数倍

C. 小于λ/4且很薄                        D.以上B和C

4.9表面波探伤时，仪器荧光屏屏上出现缺陷波的水平刻度值通常代表（  ）

A.缺陷深度                             B.缺陷至探头前沿距离

C.缺陷声程                             D.以上都可以

4.10探头沿圆柱曲面外壁作周向探测时，如仪器用平试块按深度1：1调扫描，下面哪种说法正确（  ）

A.缺陷实际径向深度总是小于显示值           B.显示的水平距离总是大于实际弧长

C.显示值与实际值之差，随显示值的增加而减小 D.以上都正确

4.11采用底波高度法（F/B百分比法）对缺陷定量时，以下哪种说法正确（   ）

A. F/B相同，缺陷当量相同                       B.该法不能给出缺陷的当量尺寸

C.适于对尺寸较小的缺陷定量                     D.适于对密集性缺陷的定量

4.12在频率一定和材料相同情况下，横波对小缺陷探测灵敏度高于纵波的原因是：（  ）

A.横波质点振动方向对缺陷反射有利                B.横波探伤杂波少

C.横波波长短                                    D.横波指向性好

4.13采用下列何种频率的直探头在不锈钢大锻件超探时，可获得较好的穿透能力：（   ）

A.1.25MHZ            B.2.5MHZ               C.5MHZ              D.10MHZ

4.14在用5MHZ Φ10晶片的直探头作水浸探伤时，所测结果：（   ）

A.小于实际尺寸               B.接近声束宽度

C.大于实际尺寸               D.等于晶片尺寸

4.15使用半波高度法测定小于声束直径的缺陷尺寸时，所测的结果：（    ）

A .小于实际尺寸             B .接近声束宽度

C .稍大于实际尺寸           D .等于晶片尺寸

4.16棱边再生波主要用于测定：（   ）

A.缺陷的长度                     B.缺陷的性质

C.缺陷的位置                     D.缺陷的高度

4.17从A型显示荧光屏上不能直接获得缺陷性质信息、超声探伤对缺陷的定性是通过下列方法进行：（  ）

A.精确对缺陷定位                            B.精确测定缺陷形状

C.测定缺陷的动态波形                        D.以上方法须同时使用

4.18单斜探头探伤时，在近区有幅度波动较快，探头移动时水平位置不变的回波，它们可能时：（  ）

A.来自工件表面的杂波                       B.来自探头的噪声

C.工件上近表面缺陷的回波                   D.耦合剂噪声

4.19确定脉冲在时基线上的位置应根据：（  ）

A.脉冲波峰                        B.脉冲前沿

C.脉冲后沿                        D.以上A和B

4.20用实测折射角71°的探头探测板厚为25mm的对接焊缝，荧光屏上最适当的声程测定范围是：（  ）

A.100mm             B.125mm             C.150mm           D.200mm

4.21用IIW2调整时间轴，当探头对准R50圆弧面时，示波屏的回波位置（声程调试）应在：（       ）

A                            B

C                            D

题4.21图

4.22能使K2斜探头得到图示深度1：1调节波形的钢半圆试块半径R为（   ）

A.50mm          B.60mm           C.67mm          D.40mm

  - 在厚焊缝斜探头探伤时，一般宜使用什么方法标定仪器时基线？（ ）

A．水平定位法               B．深度定位法

C．声程定位法               D．一次波法

  - 在中薄板焊缝斜探头探伤时，使用什么方法标定仪器时基线？（ ）

A．水平定位法               B．深度定位法

C．声程定位法               D．二次波法

  - 对圆柱形简体环缝探测时的缺陷定位应：（ ）

A．按平板对接焊缝方法       B．作曲面修正

C．使用特殊探头             D．视具体情况而定采用各种方法

  - 在探测球形封头上焊缝中的横向缺陷时，缺陷定位应：（ ）

A．按平板对接焊缝方法       B．作曲面修正

C．使用特殊探头             D．视具体情况决定是否采用曲面修正

  - 在筒身外壁作曲面周向探伤时，缺陷的实际深度比按平板探伤时所得读数：（ ）

A．大          B．小       C．相同        D．以上都可以

  - 在筒身内壁作曲面周向探伤时，所得缺陷的实际深度比按平板探伤时的读数：（ ）

A．大          B．小       C．相同        D．以上都可以

  - 在筒身外壁作曲面周向探伤时，实际的缺陷前沿距离比按平板探伤时所得读数：（ ）

A．大          B．小       C．相同        D．以上都可以

  - 在筒身内壁作曲面周向探伤时，实际的缺陷前沿距离比按平板探伤时所得读数：（ ）

A．大          B．小       C．相同        D．以上都可以

  - 在锻件直探头探伤时可能定不准近侧面缺陷的位置，其原因是：（ ）

A．侧面反射波带来干涉       B．探头太大，无法移至边缘

C．频率太高                 D．以上都不是

  - 在斜探头厚焊缝探伤时，为提高缺陷定位精度可采取措施是：（ ）

A．提高探头声束指向性                 B．校准仪器扫描线性

C．提高探头前沿长度和K值测定精度    D．以上都对

  - 当量大的缺陷实际尺寸：（ ）

A．一定大                   B．不一定大

C一定不大                  D．等于当量尺寸

  - 当量小的缺陷实际尺寸：（ ）

A．一定小                   B．不一定小

C一定不小                  D．等于当量尺寸

  - 在超声探伤时，如果声束指向不与平面缺陷垂直，则缺陷尺寸一定时，缺陷表面越平滑反射回波越：（ ）

A．大         B．小        C．无影响         D．不一定

  - 当声束指向不与平面缺陷垂直时，在一定范围内，缺陷尺寸越大，其反射回波强度越：（ ）

A．大         B．小        C．无影响         D．不一定

  - 焊缝探伤中一般不宜选用较高频率是因为频率越高：（　）

- 探头及平面缺陷型缺陷指性向越强，缺陷方向不利就不易探出

- 裂纹表面不光滑对回波强度影响越大

- 杂波太多                D．AB都对

  - 厚度为600mm的铝试件，用直探头测得一回波的传播时间为165µs，若纵波在铝中声速为6300m/s则此回波是：（ ）

A．底面回波                B．底面二次回波

C．缺陷回波                D．迟到回波

  - 直探头纵波探伤时，工件上下表面不平行会产生：（ ）

A．底面回波降低或消失      B．底面回波正常

C．底面回波变宽            D．底面回波变窄

  - 直探头探测厚100mm和400mm的两平底面锻件，若后者探测面粗糙，与前者耦合差为5db，材质衰减均为0.01Db/mm（双程），今将前者底面回波调至满幅(100%)高，则后者的底面回波应是满幅度的：（ ）

A．40％      B．20％      C．10%       D．5％

  - 厚度均为400mm，但材质衰减不同的两个锻件，采用各自底面校正400/Φ2灵敏度进行分别探测，现两个锻件中均发现缺陷，且回波高度和缺陷声程均相同，则：（ ）

A．两个缺陷当量相同               B．材质衰减大的锻件中缺陷当量小

C．材质衰减小的锻件中缺陷当量小   D．以上都不对

  - 在脉冲反射法探伤中可根据什么判断缺陷的存在？（ ）

A．缺陷回波               B．底波或参考回波的减弱或消失

C．接收探头接收到的能量的减弱    D．AB都对

  - 在直接接触法直探头探伤时，底波消失的原因是：（ ）

A．耦合不良                            B．存在与声束不垂直的平面缺陷

C．存在与始脉冲不能分开的近表面缺陷    D．以上都是

  - 在直探头探伤时，发现缺陷回波不高，但底波降低较大，则该缺陷可能是：（ ）

A．与表面成较大角度的平面缺陷          B．反射条件很差的密集缺陷

C．AB都对                             D．AB都不对

  - 影响直接接触法耦合损耗的原因有：（ ）

- 耦合层厚度，超声波在耦合介质中的波长及耦合介质声阻抗

- 探头接触面介质声阻抗

- 工件被探测面材料声阻抗

- 以上都对

  - 被检工件晶粒粗大，通常会引起：（ ）

A．草状回波增多           B．信噪比下降

C．底波次数减少           D．以上全部

  - 为减少凹面探伤时的耦合损耗，可采用以下方法：（ ）

A．使用高声阻抗耦合剂     B．使用软保护膜探头

C．使用较低频率和减少探头耦合面尺寸     D．以上都可以

  - 在平整．光洁表面上作直探头探伤是宜使用硬保护膜探头，因为这样：（ ）

- 虽然耦合损耗大，但有利于减小工件中噪声

- 脉冲窄，探测灵敏度高

- 探头与仪器匹配较好

- 以上都对

  - 应用有人工反射体的参考试块主要目的是：（ ）

- 作为探测时的校准基准，并为评价工件中缺陷严重程度提供依据

- 为探伤人员提供一种确定缺陷实际尺寸的工具

- 为检出小于某一规定的参考反射体的所有缺陷提供保证

- 提供一个能精确模拟某一临界尺寸自然缺陷的参考反射体

  - 下面那种参考反射体与入射声束角度无关：（ ）

- 平底孔

- 平行于探测面且垂直于声束的平底槽

- 平行于探测面且垂直于声束的横通孔

- 平行于探测面且垂直于声束的V型缺口

  - 测定材质衰减时所得结果除材料本身衰减外，还包括：（ ）

A．声束扩散损失         B．耦合损耗

C．工件几何形状影响     D．以上都是

  - 换能器尺寸不变而频率提高时：（ ）

A．横向分辨力降低       B．声束扩散角增大

C．近场区增大           D．指向性变钝

  - 在确定缺陷当量时，通常在获得缺陷的最高回波时加以测定，这是因为：（ ）

- 只有当声束投射到整个缺陷发射面上才能得到反射回波最大值

- 只有当声束沿中心轴线投射到缺陷中心才能得到反射回波最大值

- 只有当声束垂直投射到工件内缺陷的反射面上才能得到反射回波最大值

- 人为地将缺陷信号的最高回波规定为测定基准

  - 考虑灵敏度补偿的理由是：（ ）

A．被检工件厚度太大      B．工件底面与探测面不平行

C．耦合剂有较大声能损耗  D．工件与试块材质，表面光洁度有差异

  - 探测粗糙表面的工件时，为提高声能传递，应选用：（　）

A．声阻抗小且粘度大的耦合剂     B．声阻抗小且粘度小的耦合剂

C．声阻抗大且粘度大的耦合剂     D．以上都不是

  - 超声容易探测到的缺陷尺寸一般不小于：（ ）

A．波长的一半                   B．一个波长

C．四分之一波长                 D．若干个波长

  - 与探测面垂直的内部平滑缺陷，最有效的探测方法是：（　）

A．单斜探头法                   B．单直探头法

C．双斜探头前后串列法           D．分割式双直探头法

  - 探测距离均为100mm的底面，用同样规格直探头以相同灵敏度探测时，下列哪种底面回波最高、（ ）

- 与探测面平行的大平底面

- R200的凹圆柱底面

- R200的凹球底面

- R200的凸圆柱底面

  - 锻件探伤中，荧光屏上出现“林状波”时，是由于（ ）

A．工件中有大面积倾斜缺陷       B．工件材料晶粒粗大

C．工件中有密集缺陷             D．以上全部

  - 下面有关“幻想波”的叙述哪点是不正确的（ ）

- 幻象回波通常在锻件探伤中出现

- 幻象波会在扫描线上连续移动

- 幻象波只可能出现在一次底波前

- 降低复重频率，可消除幻象波

  - 下面有关610反射波的说法，哪一点是错误的？（ ）

A．产生610反射时，纵波入射角与横波反射角之和为900

B．产生610反射时，纵波入射角为610横波反射角为290

C．产生610反射时，横波入射角为290纵波反射角为610

D．产生610反射时，其声程是恒定的

  - 长轴类锻件从端面作轴向探测时，容易出现的非缺陷回波是（ ）

A．三角反射波               B．61反射波

C．轮廓回波                 D．迟到波

  - 方形锻件垂直法探伤时，荧光屏上出现一游动缺陷回波，其波幅较低但底波降低很大、该缺陷取向可能是（ ）

A．平行且靠近探测面         B．与声束方向平行

C．与探测面成较大角度       D．平行且靠近底面

  - 缺陷反射声压的大小取决于：（ ）

A．缺陷反射面大小           B．缺陷性质

C．缺陷取向                 D．以上全部

  - 钢板缺陷的主要分布方向是：（ ）

A．平行于或基本平行于钢板表面   B．垂直于钢板表面

C．分布方向无倾向性             D．以上都可能

  - 钢板超声波探伤主要应采用：（ ）

A．纵波直探头                 B．表面波探头

C．横波直探头                 D．聚焦探头

  - 下面关于钢板探伤的叙述，哪一条是正确的：（ ）

- 若只出现缺陷波的多次反射，缺陷尺寸一定很大

- 无底波时，说明钢板无缺陷

- 钢板中不允许存在的缺陷尺寸应采用当量法测定

- 钢板探伤应尽量采用低频率

  - 钢板厚为30mm，用水浸法探伤，当水层厚度为15mm时，则第三次底面回波显示于（　）

A．二次界面回波之前            B．二次界面回波之后

C．一次界面回波之前            D．不一定

  - 复合材料探伤，由于两介质声阻抗不同，在界面处有回波出现，为了检查复合层结合质量，下面哪条叙述是正确的：（ ）

- 两介质声阻抗接近，界面回波小，不易检查

- 两介质声阻抗接近，界面回波大，容易检查

- 两介质声阻抗差别大，界面回波大，不易检查

- 两介质声阻抗差别大，界面回波小，容易检查

  - 探测厚度为18mm的钢板，在探伤波形上出现了“叠加效用”，问哪一种说法是正确的：（ ）

- 同大于20mm的厚钢板一样，按F1评价缺陷

- 因为板厚小于20mm，按F2评价缺陷

- 按最大缺陷回波评价缺陷

- 必须降低灵敏度重新探伤

5.7 探测T=28mm的钢板，荧光屏上出现“叠加效应”的波形，下面哪种评定缺陷的方法是正确的？（）

A．按缺陷第一次回波（F1）评定缺陷

B．按缺陷第二次回波（F2）评定缺陷

C．按缺陷多次回波中最大值评定缺陷

D．以上都可以

5.8 下面有关“叠加效应”的叙述中，哪点是正确的（）？

A．叠加效应是波形转换时产生的现象

B．叠加效应是幻象波的一种

C．叠加效应是钢板底波多次反射时可看到的现象

D．叠加效应是探伤频率过高而引起的

5.9 带堆焊层工件中的缺陷有：（）

A．堆焊金属中的缺陷

B．堆焊层与母材间的脱层

C．堆焊层下母材热影响区的再热裂纹

D．以上三种都有

5.10 用水浸聚焦探头局部水浸法检验钢板时，声束进入工件后将（）、

A．因折射而发散             B．进一步聚焦

C．保持原聚焦状况           D．以上都能

5.11 无缝钢管缺陷分布的方向有：（）

A．平行于钢管轴线的径向分布

B．垂直与钢管轴线的径向分布

C．平行于钢管表面的层状分布

D．以上都可能

5.12 小口径钢管超探时探头布置方向为：（   ）

A．使超声沿周向射入工件以探测纵向缺陷

B．使超声沿轴向射入工件以探测横向缺陷

C．以上二者都有

D．以上二者都没有

5.13 小口径无缝钢管探伤中多用聚焦探头，其主要目的是：（   ）

A．克服表明曲率引起超声散焦            B．提高探伤效率

C．提高探伤灵敏度                      D．以上都对

5.14 钢管原材料超探试样中的参考反射体是：（  ）

A．横材			B．平底孔			C．槽				D．竖孔

5.15 管材横波接触法探伤时，入射角的允许范围与哪一因素有关（   ）

A．探头楔块      B．管材中的纵、横波声速       C．管子的规格     D．以上全部

5.16 管材周向斜角探伤与板材斜角探伤显著不同的地方是（   ）

A．内表面入射角等于折射角          B．内表面入射角小于折射角

C．内表面入射角大于折射角          D．以上都可能

5.17 管材水浸法探伤中，偏心距x与入射角α的关系是（ ）、（r，R为管材的内、外半径）

A．     B．    C    D、

5.18 管材自动探伤设备中，探头与管材相对运动的形式是（   ）

A．探头旋转，管材直线前进           B．探头静止，管材螺旋前进

C．管材旋转，探头直线移动           D．以上均可

5.19 下面有关钢管水浸探伤的叙述中，哪点是错误的？（   ）

A．使用水浸式纵波探头               B．探头偏离管材中心线

C．无缺陷时，荧光屏上只显示波和1~2次底波

D．水层距离应大于钢中一次波声称的1/2

5.20 钢管水浸聚焦法探伤中，下面有关聚焦方法的叙述中，哪条是错误的？（  ）

A．对短缺陷有较高探测灵敏度        B．聚焦方法一般采用圆柱面声透镜

C．缺陷长度达到一定尺寸后，回波幅度不随长度而变化

D．线聚焦探伤速度较慢

5.21 钢管水浸法聚焦法探伤时，下面有关线聚焦方式的叙述中，哪条是正确的？（   ）

A．探伤速度较快       B．回波幅度随缺陷长度增大而增高

C．聚焦方法一般采用圆柱面透镜或瓦片型镜片         D．以上全部

5.22 使用聚焦探头对管材探伤，如聚焦点未调到与声束中心线相垂直的管半径上，其偏差较大距离，则会引起：（   ）

A．盲区增大    B．声束在管中折射发散    C．多种波形传播    D．回波脉冲变宽

6.1 锻件的锻造过程包括：（   ）

A．加热、形变、成型和冷却                B．加热、形变

C．形变、成型                            D．以上都不全面

6.2 锻件缺陷包括：（   ）

A．原材料缺陷                             B．锻造缺陷

C．热处理缺陷                             D．以上都有

6.3 锻件中的粗大晶粒可能引起：（   ）

A．底波降低或消失                         B．噪声或杂波增大

C．超声严重衰减                           D．以上都有

6.5 轴类锻件最主要探测方向是：（  ）

A．轴向直探头探伤            B．径向直探头探伤

C．斜探头外圆面轴向探伤      D．斜探头外圆面周向探伤

6.6 饼类锻件最主要探测方向是：（  ）

A．直探头端面探伤            B．直探头侧面探伤

C．斜探头端面探伤            D．斜探头侧面探伤

6.7 筒形锻件最主要探测方向是：（   ）

A．直探头端面和外圆面探伤    B．直探头外圆面轴向探伤

C．斜探头外圆面轴向探伤       D．以上都是

6.8 锻件中非金属夹杂物的取向最可能的是：（   ）

A．与主轴线平行               B．与锻造方向一致

C．与锻件金属流线一致         D．与锻件金属流线垂直

6.9 超声波经液体进入具有弯曲表面工件时，声束在工件内将会产生：（  ）

A．与液体中相同的声束传播        B．不受零件几何形状的影响

C．凹圆弧面声波将收敛，凸圆弧面声波将发散

D．与C的情况相反

6.10 锻钢件探测灵敏度的校正方式是：（   ）

A．没有特定的方式                B．采用底波方式

C．采用试块方式                  D．采用底波方式和试块方式

6.11 以工件底面作为灵敏度校正基准，可以：（）

A．不考虑探测面的耦合差补偿       B．不考虑材质衰减差补偿

C．不必使用校正试块               D．以上都是

6.12 在使用2.5MHz直探头做锻件探伤时，如用400mm深底波调整Φ3mm平底孔灵敏度，底波调整后应提高多少db探伤？（晶片直径D=14mm）

A．36.5db            B．43.5db              C．50db           D．28.5db

6.13 在直探头探伤，用2.5MHz探头，调节锻件200mm底波于荧光屏水平基线满量程刻度10。如果改用5MHz直探头，仪器所有旋钮保持不变，则200mm底波出现在：（  ）

A．刻度5处     B．越出荧光屏外     C．仍在刻度10处     D．须视具体情况而定

6.14 化学成分相同，厚度相同，以下哪一类工件对超声波衰减最大（   ）

A．钢板         B．钢管             C．锻钢件            D．铸钢件

6.15 通用AVG曲线的通用性表现在可适用于：（  ）

A．不同的探测频率                      B．不同的晶片尺寸

C．不同示波屏尺寸的A型探伤仪          D．以上都是

6.16 大型铸件应用超声波探伤检查的主要困难是：（   ）

A．组织不均匀       B．晶粒非常粗        C．表面非常粗糙      D．以上都对

6.17 锻钢件大平底面与探测面不平行时，会产生：（   ）

A．无底面回波或底面回波降低             B．难以发现平行探测面的缺陷

C．声波穿透能力下降                     D．缺陷回波受底面回波影响

6.18 利用试块法校正探伤灵敏度的优点是：（   ）

A．校正方法简单                           B．对大于3N和小于3N的锻件都适用

C．可以克报探伤面形状对灵敏度的影响       D．不必考虑材质差异

6.19 下列哪种方法可增大超声波在粗晶材料中的穿透能力：（  ）

A．用直径较大的探头进行检验               B．在细化晶粒的热处理后检验

C．将接触法探伤改为液浸法探伤             D．将纵波探伤改为横波探伤

6.20 以下有关锻件白点缺陷的叙述，哪一条是错误的（   ）

A．白点是一种非金属夹杂物                  B．白点通常发生在锻件中心部位

C．白点的回波清晰、尖锐，往往有多个波峰同时出现

D．一旦判断是白点缺陷，该锻件即为不合格

6.21 在锻件探伤中当使用底面多次回波计算衰减系数时应注意一次底面回波声程应：（   ）

A.非扩散区               B.大于近场区

C.大于3倍近场区         D.无甚要求

6.22 锻件超声波探伤时机应该选择在（   ）

A.热处理前.孔.槽.台阶加工前              B.热处理后.孔.槽.台阶加工前

C.热处理前.孔.槽.台阶加工后              D.热处理后.孔.槽.台阶加工后

6.23锻件探伤中，超声波的衰减主要取决于（   ）

A.材料的表面状态          B.材料晶粒度的影响

C.材料的几何形状        D.材料对声波的吸收

6.24下面有关试块法调节锻件探伤灵敏度的叙述中，哪点是正确的？（  ）

A.对厚薄锻件都适用                      B.对平面和曲面锻件都适用

C.应作耦合及衰减差补偿                  D.以上全部

6.25用底波法调节锻件探伤灵敏度时，下面有关缺陷定量的叙述中哪点是错误的？（   ）

A.可不考虑探伤耦合差补偿               B.缺陷定量可采用计算法或A.V.C曲线法    C.可不使用试块                         D.缺陷定量可不考虑材质衰减差修正

6.26用直探头检验钢锻件时，引起底波明显降低或消失的因素有（   ）

A. 底面与探伤面不平行                        B.工件内部有倾斜的大缺陷

C. 工件内部有材质衰减大的部位                D.以上全部

6.27锻件探伤中，如果材料的晶粒粗大，通常会引起（   ）

A. 底波降低或消失                            B.有较高的“噪声” 显示

C.使声波穿透力降低                           D.以上全部

6.28铸钢件超声波探伤频率一般选择 （  ）

A.0.5～2.5MZH                               B.1～5 MZH

C. 2.5～5MZH                                D. 5～10 MZH

6.29锻件探伤时，哪些因素会在荧光屏上产生非缺陷回波（  ）

A.边缘效应                     B.工件形状及外形轮廓

C.缺陷形状和取向               D.以上全部

6.30锻件探伤时，如果用试块比较法对缺陷定量，对于表面粗糙的缺陷，缺陷实际尺寸会（  ）

A.大于当量尺寸          B.等于当量尺寸

C.小于当量尺寸          D.以上都可能

6.31下面有关铸钢件探测条件的叙述中，哪点时正确的？（  ）

A.探测频率5MHZ             B.透声性好粘度大的耦合剂

C.晶片尺寸大小的探头        D.以上全部

7.1通常要求焊缝探伤在焊后48小时进行的原因为：（  ）

A.让工件充分冷却                 B.焊缝材料组织稳定

C.冷裂缝有延时产生的特点         D.以上都对

7.2对接焊缝探伤时，在CSK-IIA试块上测得数据绘制距离-dB曲线，现要计入表面补偿4Db,则应： （  ）

A.将测长线下移4dB                    B.将判废线下移4dB

C.三条线同时上移 4dB                  D.三条线同时下移4dB

7.3焊缝斜角探伤时，正确调节仪器扫描比例时为了：（  ）

A.缺陷定位                        B.缺陷定量

C.判定结构反射波和缺陷波          D.以上A和C

7.4采用半圆试块调节焊缝探伤扫描比例时，如圆弧第一次反射波对准时基刻度2，则以后各次反射波对应的刻度为 （   ）

A.4,6,8,10              B.3,5,7,9

C.6,10                  D.以上都可以

7.5探测出焊缝中与表面成不同角度的缺陷，应采用的方法是（   ）

A.提高探测频率            B.用多种角度探头探测

C.修磨探伤面              D.以上都可以

7.6焊缝斜角探伤时，焊缝中与表面成一定角度的缺陷，其表面状态对回波高度的影响是（ ）

A.粗超表面回波幅度高             B.无影响

C.光滑表面回波幅度高             D.以上都可能

7.7焊缝斜角探伤时，荧光屏上的反射波来自：（   ）

A.焊道      B.缺陷     C.结构    D.以上全部

7.8斜角探伤时，焊缝中的近表面缺陷不容易探测出来，其原因是（  ）

A.近场效应                   B.受分辨力影响

C.盲区                       D.受反射波影响

7.9厚板焊缝斜角探伤时，时常会漏掉：（  ）

A.与表面垂直的裂纹             B.方向无规律的夹渣

C.根部未焊缝                   D.与表面平行未熔合

7.10焊缝检验中，对一缺陷环绕扫查，其动态波形包络线是方形的，则缺陷性质可估判为（  ）

A.条状夹渣                 B.气孔或圆形夹渣

C.裂纹                     D.以上A和C

7.11板厚100mm以上窄间隙焊缝作超声检验时，为探测边缘未熔合缺陷，最有效的扫查方法时（  ）

A.斜平行扫查                    B.串列扫查

C.双晶斜探头前后扫查            D.交叉扫查

7.12对圆筒形工件纵向焊缝探伤时，跨距将（  ）

A.增大         B.减小        C.不变      D.以上A和B

7.13采用双晶直探头检验锅炉大口径管座角焊缝时，调节探伤灵敏度应采用（   ）

A.底波计算法                    B.试块法

C.通过A.V.G曲线法              D.以上都可以

7.14对有加强高的焊缝作斜平行扫查探测焊缝横向缺陷时，应（  ）

A.保持灵敏度不变                B.适当提高灵敏度

C.增加大K值探头探测            D.以上B和C

7.15在厚焊缝单探头探伤中，垂直焊缝的表面的光滑的裂纹可能：（  ）

A.用45°斜探头探出             B.用直探头探出

C.用任何探头探出                D.反射讯号很小而导致漏检

7.16在对接焊缝超探时，探头平行于焊缝方向的扫查目的是探测：（  ）

A.横向裂缝                     B.夹渣

C.纵向缺陷                     D.以上都对

7.17用直探头探测焊缝两侧母材的目的是：（  ）

A.探测热影响区裂缝                B.探测可能影响斜探头探测结果的分层

C.提高焊缝两侧母材验收标准，以保证焊缝质量                D.以上都对

7.18管座角焊缝的探测一般以哪一种为主（  ）

A.纵波斜探头                  B.横波斜探头

C.表面波探头                  D.纵波直探头

7.19以下关于管节点焊缝探伤的叙述，哪一点是错误的（  ）

A.宜采用较高频率，一般为5MHZ    B.宜采用大角度斜探头，其中β＝70°探头较好

C.宜采用粘度大的耦合剂，如黄油

D.一般以横波斜探头从主管探测为主，支管探测为辅

7.20以下哪一种探测方法不适宜Ｔ型焊缝（）

A.直探头在翼板上扫查探测                   B.斜探头在翼板外侧或内侧扫查探测

C.直探头在腹板上扫查探测                   D.斜探头在腹板上扫查探测

选择题答案

| 1.1 A | 1.2 D | 1.3 A | 1.4 C | 1.5 D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 C | 1.7 B | 1.8 D | 1.9 D | 1.10 C |
| 1.11 B | 1.12 A | 1.13 C | 1.14 D | 1.15 C |
| 1.16 A | 1.17 C | 1.18 B | 1.19 B | 1.20 D |
| 1.21 B | 1.22 D | 1.23 B | 1.24 C | 1.25 D |
| 1.26 B | 1.27 C | 1.28 C | 1.29 B | 1.30 C |
| 1.31 C | 1.32 B | 1.33 D | 1.34 B | 1.35 D |
| 1.36 A | 1.37 B | 1.38 A | 1.39 C | 1.40 D |
| 1.41 B | 1.42 A | 1.43 C | 1.44 B | 1.45 C |
| 1.46 A | 1.47 D | 1.48 D | 1.49 B | 1.50 D |
| 1.51 D | 1.52 B | 1.53 C | 1.54 A | 1.55 D |
| 1.56 D | 1.57 A | 1.58 A | 1.59 B | 1.60 D |
| 1.61 B | 1.62 A | 1.63 D |  |  |
| 2.1 B | 2.2 D | 2.3 C | 2.4 B | 2.5 A |
| 2.6 D | 2.7 D | 2.8 B | 2.9 A | 2.10 C |
| 2.11 B | 2.12 C | 2.13 C | 2.14 A | 2.15 B |
| 2.16 C | 2.17 D | 2.18 B | 2.19 A | 2.2 A |
| 2.21 D | 2.22 B | 2.23 B | 2.24 A | 2.25 C |
| 2.26 C |  |  |  |  |
| 3.1 C | 3.2 C | 3.3 A | 3.4 C | 3.5 C |
| 3.6 A | 3.7 A | 3.8 A | 3.9 B | 3.10 D |
| 3.11 C | 3.12 A | 3.13 D | 3.14 B | 3.15 D |
| 3.16 B | 3.17 C | 3.18 D | 3.19 B | 3.20 C |
| 3.21 C | 3.22 A | 3.23 B | 3.24 B | 3.25 D |
| 3.26 C | 3.27 A | 3.28 C | 3.29 B | 3.30 A |
| 3.31 A | 3.32 B | 3.33 C | 3.34 A | 3.35 C |
| 3.36 D | 3.37 C | 3.38 B | 3.39 C | 3.40 B |
| 3.41 D | 3.42 C | 3.43 C | 3.44 B | 3.45 A |
| 3.46 D | 3.47 A | 3.48 D | 3.49 C | 3.50 D |
| 3.51 D |  |  |  |  |
| 4.1 D | 4.2 D | 4.3 D | 4.4 D | 4.5 A |

| 4.6 D | 4.7 C | 4.8 D | 4.9 B | 4.10 A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.11 B | 4.12 C | 4.13 A | 4.14 C | 4.15 B |
| 4.16 D | 4.17 D | 4.18 B | 4.19 B | 4.20 D |
| 4.21 B | 4.22 C | 4.23 B | 4.24 A | 4.25 A |
| 4.26 B | 4.27 B | 4.28 A | 4.29 A | 4.30 B |
| 4.31 B | 4.32 A | 4.33 D | 4.34 A | 4.35 B |
| 4.36 B | 4.37 B | 4.38 D | 4.39 C | 4.40 A |
| 4.41 C | 4.42 B | 4.43 D | 4.44 D | 4.45 C |
| 4.46 D | 4.47 D | 4.48 D | 4.49 B | 4.50 A |
| 4.51 C | 4.52 D | 4.53 D | 4.54 D | 4.55 D |
| 4.56 D | 4.57 C | 4.58 A | 4.59 C | 4.60 C |
| 4.61 B | 4.62 C | 4.63 C | 4.64 D | 4.65 C |
| 4.66 D |  |  |  |  |
| 5.1 A | 5.2 A | 5.3 A | 5.4 B | 5.5 C |
| 5.6 B | 5.7 A | 5.8 C | 5.9 D | 5.10 B |
| 5.11 D | 5.12 C | 5.13 A | 5.14 C | 5.15 D |
| 5.16 B | 5.17 C | 5.18 C | 5.19 D | 5.20 C |
| 5.21 D | 5.22 B |  |  |  |
| 6.1 A | 6.2 D | 6.3 D | 6.4 D | 6.5 B |
| 6.6 A | 6.7 A | 6.8 C | 6.9 C | 6.10 D |
| 6.11 D | 6.12 A | 6.13 C | 6.14 D | 6.15 C |
| 6.16 D | 6.17 A | 6.18 B | 6.19 B | 6.2 A |
| 6.21 C | 6.22 B | 6.23 B | 6.24 D | 6.25 D |
| 6.26 D | 6.27 D | 6.28 A | 6.29 D | 6.30 A |
| 6.31 B |  |  |  |  |
| 7.1 C | 7.2 D | 7.3 D | 7.4 C | 7.5 B |
| 7.6 A | 7.7 D | 7.8 B | 7.9 D | 7.10 B |
| 7.11 B | 7.12 D | 7.13 B | 7.14 B | 7.15 D |
| 7.16 A | 7.17 B | 7.18 D | 7.19 D | 7.20 C |